| 1. | VOCE DI CAPITOLATO: PARETE VENTILATA “TERRATT” Facciata ventilata in cotto “TerraTT” Palagio Engineering, montata “a secco” su struttura metallica dedicata fissata alle pareti dell’edificio, in modo tale da creare una camera d’aria fra il paramento esterno e la parete portante in cui si instauri una ventilazione naturale. |
| --- | --- |
| 1.2 | Lastre per parete ventilata “TERRATT” Fornitura di lastre “TerraTT” in Terracotta realizzata con argille provenienti dal distretto storico del cotto dell’Impruneta, estruse a pezzo singolo e sottoposte a processo di essiccazione controllata e cottura in forni a tunnel. TerraTT è una lastra trafilata a doppia parete in modo da incrementare il fattore di coibenza e la resistenza e renderla così ideale all’impiego con grandi formati. Presenta una speciale sezione a doppio T ed i bordi superiore ed inferiore sono dotati di battentatura, rendendo così invisibile la struttura di ancoraggio e riducendo al minimo la possibilità di infiltrazione di acqua piovana. Misura nominale: 340x500 peso complessivo circa 58 kg/m2, spessore della lastra 40mm. La finitura superficiale è del tipo liscia naturale Colore: rossi di toscana terre bruciate I bordi superiori ed inferiori sono sagomati maschio-femmina rendendo così invisibile la struttura di ancoraggio e riducendo al minimo la possibilità di infiltrazioni di acqua piovana. Le lastre vengono rettificate a cotto lungo il lato corto per ottenere una tolleranza dimensionale in lunghezza ±1,0mm su tutti i formati. Tolleranza per altezza e spessore: ±1,5mm. Sono garantiti la resistenza al gelo-disgelo, la resistenza allo shock termico e la resistenza chimica secondo la UNI-EN-ISO 10545. La resistenza a flessione del materiale è superiore a 19N/mm2, l’espansione termica lineare inferiore a 6x10-6 °C-1 e l’assorbimento di acqua compreso fra il 6% e il 10%. Le lastre sono pretrattate con soluzione idrorepellente “Water Resistant” mediante immersione completa del pezzo per la penetrazione in profondità della protezione. Sono compresi il taglio dei pezzi d’angolo a 45°, lo sfrido di montaggio ed il trasporto in cantiere. I materiali utilizzati dovranno essere prodotti da aziende certificate ISO 9001:2000. |
| 1.3 | Sottostruttura metallica per lastre in cotto tipo “TERRAMODUS R” e montaggio della parete ventilata (struttura e cotto) Fornitura e posa in opera della sottostruttura e posa in opera delle lastre in cotto “TerraModusR” e dei pannelli di isolamento termico del rivestimento di facciata. La voce comprende il taglio a misura di una fila verticale di lastre come compensazione per ogni prospetto, il trasporto della struttura in cantiere, il montaggio e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta a regola d’arte. E’ esclusa la fornitura dei pannelli isolanti. |
| 1.3.1 | Struttura in alluminio: La struttura è realizzata in profilato di alluminio estruso lega 6060 T6 con sezione di dimensione opportuna alla camera di ventilazione ed accessori in acciaio inox. La struttura è composta da profili verticali in alluminio con funzione di sostegno e disposti con passo pari alla lunghezza delle lastra, fissati alla parete mediante staffe in alluminio opportunamente ancorate alla parete mediante tasselli meccanici. Le staffe di ancoraggio sono dotate di asole per permettere la compensazione dei fuoripiombo . Il sistema di aggancio che collega la lastra al montante verticale è realizzato in acciaio inox AISI 301 o alluminio 6060 T6 e viene fissato in modo da vincolare ogni lastra in quattro punti. Nelle zone di contatto fra le lastre la struttura viene interposto del neoprene per assorbire le vibrazioni. La struttura viene dimensionata per resistere ai carichi accidentali ed ai pesi propri e permettere la libera dilatazione in modo da evitare stati di coazione termica. Tutta la viteria è realizzata in acciaio inox A2. La distanza fra la parete dell’edificio e la faccia a vista è di 150 mm con regolazione massima per fuoripiombo di ±25 mm, lo spessore dell’isolante è di 50mm 200 mm con regolazione massima per fuoripiombo di ±25 mm, lo spessore dell’isolante è di 80 mm |
| 1.4 | Progettazione esecutiva della parete ventilata rivestita in cotto Progettazione esecutiva del rivestimento in cotto ventilato con la redazione del casellario e della distinta delle lastre e della struttura. Il progetto esecutivo comprende i disegni di collocazione delle strutture, degli elementi in cotto e la relazione di verifica strutturale firmata da tecnico abilitato. La progettazione deve essere eseguita da aziende certificate ISO 9001:2000. |
| 1.5 | Pulizia della facciata ventilata in cotto Lavaggio delle facciate al termine del montaggio della parete ventilata in cotto per la rimozione della polvere di cantiere ed eventuali rimanenze di sali. L’operazione viene effettuata a seconda delle effettive condizioni di sporco del cotto mediante l’utilizzo di una soluzione debolmente acida ed il successivo risciacquo con acqua. Viene garantita la definitiva pulizia delle lastre. |